Коммерческое предложение

Предлагаем рассмотреть коммерческое предложение по поставке в Ваш адрес чугунное литьё:

Способ непрерывного горизонтального литья чугуна, включает в себя непрерывное вытягивание расплава через водоохлаждаемый кристаллизатор, что обеспечивает получение заготовки постоянного сечения различной конфигурации. Получаемые отливки отличаются плотной структурой, малыми припусками на механическую обработку, отсутствием газовых и усадочных раковин  и шлаковых включений.

Возможно изготовление заготовок постоянного сечения:

- СЧ от диаметра Ø3 мм до Ø700 мм, длиной до 2500 мм;

- ВЧ возможно изготовление заготовок от Ø3 до Ø700 мм, длиной до 1600 мм;

- Из антифрикционных чугунов от Ø3 до Ø700 мм, длиной до 2000мм;

- а так же профиль любой конфигурации, вписывающийся в Ø 250мм.

# Text boxes

Наше предприятие имеет возможность изготовить для Вас методом  непрерывного литья:

- отливки из серого чугуна СЧ-15 - СЧ-30

- отливки из высокопрочного чугуна ВЧ-40 - ВЧ-100

- отливки из антифрикционного чугуна АСЧ

Литые заготовки из чугуна вышеуказанных марок используются для изготовления ответственных деталей, в том числе гидро- и пневмораспределителей, замков, насосов и других изделий, к которым предъявляются высокие требования по плотности, однородности и отсутствию внутренних дефектов.

Также в настоящее время начал работать новый формовочно-литейный участок для производства отливок из серого чугуна марок СЧ-15 - СЧ-30 методом формовки в холоднотвердеющей смеси (ХТС) массой до 800кг, из высокопрочных и антифрикционных чугунов, а также конструкционных марок сталей.